Техническая спецификация по бумаге формата А4

- Формат А4 (210x297 мм)

- Предназначена для офисной техники класса А

- Плотность - 80 г/м2

- Яркость D65-109 %

- Белизна CIE-164 %

- Непрозрачность ISO - 95 %

- Масса пачки (нетто) - 2,5 кг

- Соответствие требованиям ГОСТ 18510-87