Техническая спецификация

на бумагу для офиса

Формат А4 (210х297 мм)

Предназначена для офисной техники класса А

В одной пачке – 500 листов.

Плотность – 80 г/м2

Толщина листа, микрон – не менее 106

Жесткость CD, мH – не менее 60

Шероховатость, мл/мин – не менее 200

Белизна CIE – не менее 162 %

Непрозрачность – не менее 93 %

Пористость, мл/мин – не менее 800

Масса пачки (нетто) – 2,5 кг

Количество – 1 000 пачек

Сумма в тенге без учета НДС – 1 300 000

Срок поставки – в течение 15 календарных дней.