Техническая спецификация

на бумагу для офиса

1.	Формат А4 (210х297 мм)

2.	Предназначена для офисной техники класса А

3. 	В одной пачке – 500 листов.

4.	Плотность – 80 г/м2

5.	Толщина листа, микрон – не менее 106

6.	Жесткость CD, мH – не менее 60

7.	Шероховатость, мл/мин – не менее 200

8.	Белизна CIE – не менее 162 %

9.	Непрозрачность – не менее 93 %

10.	Пористость, мл/мин – не менее 800

11.	Наличие паспорта качества (спецификация) завода-производителя.

12. 	Количество – 517 пачек.

13. 	Срок поставки – в течение 15 календарных дней с даты подписания договора.