ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на бумагу для офиса
1.	Формат А4 (210х297 мм)
2.	Предназначена для офисной техники класса А
3. 	В одной пачке – 500 листов.
4.	Плотность – 80 г/м2
5.	Толщина листа, микрон – не менее 106
6.	Жесткость CD, мH – не менее 60
7.	Шероховатость, мл/мин – не менее 200
8.	Белизна CIE – не менее 162 %
9.	Непрозрачность – не менее 93 %
10.	Пористость, мл/мин – не менее 800 
11.	Наличие паспорта качества (спецификация) завода-производителя.
12. 	Количество – 517 пачек.
13. 	Срок поставки – в течение 15 календарных дней с даты подписания договора.
